HGJ

国标标准分类号ICS

中国标准文献分类号 CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ XXXXX—XXXX

粉末氟涂料静电喷涂工程技术规范

Engineering Technical Standard For Electrostatic spraying fluoropolymer powder coatings

(征求意见稿)

202X -XX - XX发布 	202X -XX- XX实施

中国石油和化工勘察设计协会  发布

目	次

1总则	2

2 术语和缩略语	3

2.1 术 语	3

2.2 缩略语	3

3 材料性能	4

4 设备和管道制造要求	6

4.1设计	6

4.2制造	6

5 基体表面处理	8

6 涂层设计	10

7 施工	11

8 质量检测和检验	12

9 标志、包装、运输和贮存	14

10 运行和维护	15

11 安全和环境保护	16

附录A  导电基材上涂层漏点的检测方法	17

本规范用词说明	18

引用标准名录	19

条文说明	21

1总则

1.0.1 为提高碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道的粉末氟涂料静电喷涂工程设计和施工的技术水平，加强粉末氟涂料静电喷涂工程质量控制，确保工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道的粉末氟涂料静电喷涂工程的设计、施工、质量检测和检验、运行和维护、安全和环境保护。

1.0.3 碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道的粉末氟涂料静电喷涂工程的设计、施工、检测、检验、运行和维护等除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和缩略语

2.1 术 语

2.1.1 粉末静电喷涂  electrostatic power spray

使用静电粉末设备，包括供粉系统、控制器和粉末静电喷枪，将粉末涂料分散的同时使粉末粒子带上负电荷，带电荷的粉末粒子受气流和静电引力的作用附着到接地的被涂物上，采用加热熔融成膜的一种喷涂工艺。

2.1.2 粉末氟涂料 Fluoropolymer powder coating

也称氟聚合物粉末涂料，是以含氟聚合物树脂和颜料、填料及助剂等组成的粉末状涂料。

2.1.3 氟聚合物粉末静电喷涂层 Fluoropolymer powder electrostatic spray coating

采用粉末静电喷涂工艺将粉末氟涂料喷涂在碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道表面形成的涂层。

2.2 缩略语

PFA   Polyfluoroalkoxy  四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物

FEP   Fluorinated ethylene propylene copolymer 全氟乙烯-丙烯共聚物共聚物

ETFE   Ethylene tetrafluoroethylene copolymer 乙烯-四氟乙烯共聚物

ECTFE  Ethylene chlorotrifluoroethylene copolymer 乙烯-三氟氯乙烯的共聚物

PVDF  Polyvinylidene difluoride 聚偏二氟乙烯

3 材料性能

3.0.1 粉末氟涂料应包括：PFA、 FEP、ETFE、ECTFE和PVDF。

3.0.2 粉末氟涂料采用的氟树脂原材料的性能和质量应符合下列规定：

1  PFA性能应符合《四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚（PFA）树脂模塑和挤压材料的标准规范》ASTM D3307；

2  FEP性能应符合《模塑和挤塑用聚全氟乙丙烯树脂》ASTM D2116；

3  ETFE性能符合《改性ETFE氟聚合物模塑和挤压材料的标准规范》ASTM D3159；

4  ECTFE性能符合《ECTFE氟塑料模塑、挤压和涂层材料的标准规范》ASTM D3275；

5  PVDF性能符合《未改性聚偏氟乙烯 （PVDF） 成型挤出和涂层材料的标准规范》ASTM D3222。

3.0.3 粉末氟涂料的质量应符合表3.0.1的规定：

表3.0.1 粉末氟涂料的质量

| 种类 项目及检测标准 | PFA | FEP | ECTFE | ETFE | PVDF | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆积密度（g/cm3） | 0.48~1.18 | 0.35~0.98 | - | 0.55~0.85 | 0.75~1.05 | ASTM D7481 |
| 熔体流动速率MFR （g/10min） | 1~30 | 1~30 | 12 | 10~20 | 10~20 | ASTM D1238 |

3.0.4 氟聚合物粉末静电喷涂层的质量应符合表3.0.4的规定：

表3.0.4氟聚合物粉末静电喷涂层的质量

| 种类 项目及检测标准 | PFA | FEP | ECTFE | ETFE | PVDF | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（g/cm3） | 2.12~2.23 | 2.15~2.16 | 1.68 | 1.70~1.78 | 1.72 | ASTM D792 |
| 邵氏D硬度 | 60 | 70 | 75 | 60 | 70 | ASTM D2240 |

3.0.5 氟聚合物粉末静电喷涂层的耐腐蚀性能确定应遵循下列原则：

1 工程应用案例；

2 制造商提供的耐腐蚀性能数据；

3 现场挂片或实验室试验验证；

4 当采用不同方法获得耐腐蚀性能时，应选用最低值。

4 设备和管道制造要求

4.1设计

4.1.1 碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道设计时应计入最高加热温度和变形量。

4.1.2 碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道的尺寸设计应计入施工方的加热炉尺寸。

4.1.3 碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道设计时应计入粉末静电喷涂系统的喷涂范围，喷涂范围直径不宜大于3m。

4.1.4 碳钢、不锈钢和铝合金设备的设计应符合现行国家标准《压力容器第1部分：通用要求》GB/T 150.1、《压力容器第2部分：材料》GB/T 150.2、《压力容器第3部分：设计》GB/T 150.3、《压力容器第4部分：制造、检验和验收》GB/T 150.4，以及现行行业标准《衬里钢壳设计技术规定》HG/T 20678、《常压容器第1部分：钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1、《常压容器第2部分：固定料仓》NB/T 47003.2和《压力容器用铝及铝合金锻件》NB/T 47029等标准的有关规定。

4.1.5 碳钢、不锈钢和铝合金管道的设计应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第1部分 总则》GB/T20801.1、《压力管道规范 工业管道 第2部分 材料》GB/T 20801.2、《压力管道规范 工业管道 第3部分 设计和计算》GB/T 20801.3、《压力管道规范 工业管道 第4部分 制造和安装》GB/T 20801.4、《压力管道规范 工业管道 第5部分 检验与试验》GB/T 20801.5、《压力管道规范 工业管道 第6部分 安全防护》GB/T 20801.6等标准的有关规定。

4.1.6 碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道与其他设备和管道连接应采用法兰连接，密封面应采用全平面（FF）或突面（RF）的形式。

4.1.7 装配件的设计应计入涂层厚度和公差的影响。

4.1.8 所有锐边和锐角应打磨至圆滑过渡，边和外角的R不宜小于4mm，内角R应大于6mm。

4.2制造

4.2.1 待涂装表面焊缝应全焊透。PFA喷涂设备和管道的焊缝宜100%无损检测。

4.2.2 设备和管道内部构件宜采用焊接，且应满焊。

4.2.3 设备和管道在粉末静电喷涂前应采取人工时效处理。

4.2.4 待涂装表面的粗糙度参数Rz不宜大于设计膜厚的1/3。

4.2.5 设备和管道的质量检查和检测应在喷涂前完成。

4.2.6 设备和管道应在喷涂施工前进行耐压试验。必要时，还应进行泄漏试验，验收合格后方可进行喷涂施工。

5 基体表面处理

5.0.1 碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道基体焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷应打磨或补焊处理，处理等级应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3中P3的规定。

5.0.2 待涂装表面应去除油、油脂、有机烃和旧涂层等污染物，处理方法应符合下列规定：

1 宜采用高温加热法去除；

2 可采用溶剂清理去除。

5.0.3 无需涂装的部位，在喷射清理前应采取保护措施。

5.0.4 待涂装表面的喷射清理应符合下列规定：

1 采用磨料喷射清理，喷射清理等级应符合国家现行标准《涂覆涂料前钢材表面处理.表面清洁度的目视评定.第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1中Sa 212的规定或涂料制造商的施工指南的要求；

2 粗糙度范围宜为50~100μm；

3 粗糙度测试方法应符合现行国家标准《覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第5部分：表面粗糙度的测定方法 复制带法》GB/T 13288.5。

5.0.5 喷射清理用磨料应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面处理方法 磨料喷射清理》GB/T 18839.2的有关规定。

5.0.6 不锈钢和铝合金基体喷射清理磨料宜选用熔融氧化铝，熔融氧化铝磨料质量应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求 第7部分：熔融氧化铝》GB/T 17850.7。

5.0.7 喷射清理用压缩空气应无水无油。

5.0.8 涂装前应清除喷砂清理后的灰尘和残留物。灰尘数量等级和灰尘尺寸等级应分别不低于现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法)》GB/T 18570.3中灰尘数量等级2和灰尘尺寸等级2的规定。

6 涂层设计

6.0.1 氟聚合物粉末静电喷涂层系统有单层或双层组成，双层涂层（图6.0.1）包括底涂层和面涂层。

图6.0.1 涂层系统

1-面涂层；2-底涂层；3-基体

6.0.2 粉末静电氟聚合物喷涂层厚度选择应符合下列规定：

1 工程应用案例；

2 材料供应商提供数据；

3 当不符合本条第1、2款、且设计无规定时，应符合下列规定：

- PFA、 FEP厚度范围宜为（0.05~1.00）mm，

- ETFE、ECTFE厚度宜为（0.20~1.50）mm；

- PVDF厚度宜为（0.20~0.80）mm；

6.0.3 材料使用温度的确定应符合下列规定：

1 工程应用案例；

2 材料供应商提供的数据；

3 当不符合本条第1、2款规定，且无介质接触、压力等条件下：

- PFA 使用温度范围宜为 （-80~260）°C。

- FEP 使用温度范围宜为（-80~200）°C

- ECTFE，ETFE 使用温度范围宜为（-80~150）°C；

- PVDF 使用温度范围宜为（-40~110）°C。

6.0.4  在使用工况下，无使用粉末静电氟聚合物喷涂层经验时，应在使用前测试材料的适用性。

7 施工

7.0.1 粉末氟涂料静电喷涂工艺应根据材料供应商提供的施工指南在施工前确定。

7.0.2 粉末氟涂料静电喷涂工艺应计入设备和管道部件壁厚和尺寸对热容量和热扩散的影响。

7.0.3 加热炉的炉内温度控制误差宜在± 5ºC以内。

7.0.4 施工前应对待涂装部件预热，预热温度应符合设计规定或材料供应商提供的施工指南要求。

7.0.5 底涂施工应符合下列规定：

1 根据使用目的选用专用底涂料，按照涂料供应商施工指南喷涂

2 喷涂时应确保基体表面均匀覆盖底涂料，不得漏涂；

7.0.6 连续施工面涂料时，前道涂层应熔融流平后方可喷涂后道涂层。

7.0.7 粉末氟涂料静电喷涂层施工达到设计规定膜厚后，出炉自然冷却。

7.0.8 粉末氟涂料静电喷涂层施工方应按本规范和涂料供应商的施工指南要求，做好施工日志和质量检查记录。

7.0.9 当出现针孔、气泡等微小缺陷时，可在打磨处理后，局部施工一道涂层或采用专用焊条修补，并应符合下列规定：

1 使用热风枪加热维修部位，同时施以压力至修补层与原涂层牢固结合。

2 修补点每平方不应超过3个。

8 质量检测和检验

8.0.1 氟聚合物涂料现场抽样检查数量和质量判定应符合下列规定：

1 应按不同品种进行随机抽样检查，每个品种以1t为一批，不足1t按一批计。在每批中应随机抽取整桶产品，取样方法应符合现行国家标准《粉末涂料 第9部分：取样》GB/T 21782.9的有关规定。

2 当抽样检测结果有一项为不合格时，应加倍抽样复检。当仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

8.0.2 设备和管道的粉末氟涂料静电喷涂层应全部检验。

8.0.3 粉末氟涂料静电喷涂层质量检验项目应包括外观、膜厚、硬度、附着力以及涂层连续性。

涂层附着力和涂层硬度检测为破坏性检测，应根据设计规定在平行试验板上进行。

8.0.4 粉末氟涂料静电喷涂层外观应光滑均一，无起泡、气泡、缩孔、杂质、开裂和流挂。

检测方法：应符合现行国家标准《无损检测 目视检测 总则 》GB/T 20967的规定。

8.0.5 粉末氟涂料静电喷涂层和厚度应符合设计要求，厚度范围宜为设计规定厚度值的（90%~150%）。

检验方法：宜采用非破坏性检测方法检查；根据基体不同特性，应选用磁性测厚仪或涡电流测厚仪检查。

检查数量：

检测面积小于或等于1m2，应检测10个点；

检测面积大于1m2、且小于或等于3m2，测点不得少于20个；

检测面积大于3m2、且小于或等于10m2，测点不得少于30个；

检测面积大于10m2、且小于或等于30m2，测点不得少于40个；

检测面积大于30m2、且小于或等于100m2，测点不得少于60个；

在测量中，单个干膜厚度值不合格时，可在距离原测试点不超过10mm的地方进行重复测量。再次测量的数据将取代初次不合格的数据。当该厚度值仍不合格时，应判定该处为不合格。

8.0.6 氟聚合物粉末静电喷涂层应连续、无针孔或漏点。

检验方法：按涂层材料施工指南选择低压湿海绵针孔检测或高压电火花针孔检测。厚度小于500µm，宜选择低压湿海绵针孔检测；厚度大于或等于500µm，应选用高压电火花针孔检测。测试方法及电压应符合附录A或施工指南的规定。

8.0.7 邵氏硬度检测应按现行国家标准《塑料 邵氏硬度试验方法》GB/T 2411执行，检测值不得小于本规范表3.2的数值。

检验方法：采用邵氏D硬度检测仪检测，检测宜在平行试验板上进行。

检查数量：按设计要求或每检验批做3块平行试验板；每块平行试验板上测量5个点，每点之间相隔不应小于6mm，取5个点的平均值为检测值。

8.0.8 氟聚合物粉末静电喷涂层附着力检测应按现行国家标准《硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定90°剥离法》GB/T 7760的规定执行，涂层附着力不得小于8kN/m。

检验方法：采用剥离强度测试仪检查；

检查数量：每检验批做3块平行试验板，每块平行试验板上至少进行一次。

9 标志、包装、运输和贮存

9.0.1 验收后设备和管道，在明显位置应固定含有下列内容的铭牌：

1 生产厂名或商标；

2 设备或管道名称；编号，执行标准工作压力、设计压力、工作温度、设计温度、壳体材料、衬里材料，直径、容积、长度、高度和重量等参数；

3 生产日期；

4 根据使用单位或者业主的要求，还可以标注诸如顺序号、项目号等内容。

9.0.2 已涂装设备和管道的包装应符合下列规定:

1 验收后的设备或管道应采用缠绕膜、木箱等包装；

2 管口，密封面应采取保护措施，可采用橡胶板、塑料板、人造板、保护帽等。

9.0.3 已涂装设备和管道的运输应符合下列规定:

1 设备和管道运输时不得损坏涂层；

2 装车时应固定设备或管道，运输过程中不应受到剧烈冲击；

3 装卸时严禁抛掷。

9.0.4 已涂装设备和管道的贮存应符合下列规定:

1 验收后设备或管道应妥善保管，平直贮存在干净的室内，不得在露天日晒雨淋；

2 涂层保护措施在未安装时不得拆除、破损或脱落。

10 运行和维护

10.0.1 验收后的设备和管道在安装过程中，应避免金属件、工具等磕碰或划伤涂层表面。

10.0.2 验收后的设备和管道不得进行焊接、切割作业等动火作业。

10.0.3 运行中的设备和管道应根据粉末静电氟聚合物喷涂层运行情况制定检查计划和检查方案，检查方案应包括检查部位、检查项目、检查方法和检查过程以及人身和设备安全措施等；

10.0.4 检查项目应包括外观、涂层厚度、涂层完整性等，检测方法采用目测、无损测厚、针孔电火花检测等。

10.0.5 根据检查计划按时检查，做好检查记录；

10.0.6 检查中发现涂层针孔、起泡、剥落、粉化、开裂、溶胀等涂层缺陷，以及涂层析出物超标时，涂层不应继续使用。

11 安全和环境保护

11.0.1 粉末氟涂料静电喷涂作业应符合现行国家标准《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》GB 15607 的有关规定。

11.0.2 密闭空间内作业应符合中华人民共和国应急管理部第13号令《工贸企业有限空间作业安全规定》的有关规定

11.0.3 人员作业场所有害物质和粉尘的浓度应符合现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1的规定。操作位置的噪声职业接触限值应符合现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2的规定。

11.0.4 作业场所应设置专门的环保设备收集废水、废气和固体废弃物。废水、废气经环保设备处理达到国家有关法律法规的环保要求后有组织排放；固体废弃物应按国家有关法律法规进行处置。

11.0.5 作业人员应按国家有关规定穿戴呼吸保护器具以及防静电工作服、鞋、帽。作业中使用的劳动防护用品应符合国家现行标准《涂装作业安全规程 安全管理通则》GB 7691、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB/T39800.1和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T 18664的有关规定。

附录A  导电基材上涂层漏点的检测方法

A.0.1  导电基材上涂层漏点的检测方法有低压湿海绵检测法和高压电火花检测法。

A.0.2  低压湿海绵检测法应使用低压湿海绵检测仪，适用于膜厚小于500μm的涂层漏点检测，测试电压范围宜为5至90V，并应按下列程序测试：

1测试前保持涂层干燥，校准检测仪器；

2将测试仪地线连接到导电基材上；

3用干净的自来水润湿海绵，并挤出多余的水；当涂层厚度超过250μm，可在水中添加润湿剂以提高检测精确度；

4润湿海绵以约0.3 m/s的中等速率紧贴涂层表面往复移动，移动中施加足够的压力以保持涂层表面潮湿；

5仪器报警则检测到漏点，可使用海绵角重复测试确定漏点确切位置。

A.0.3 高压电火花检测法应使用高压电火花检测仪，测试仪可选用脉冲型测试仪或直流测试仪，测试电压宜符合表A.0.3d 规定：

表A.0.3 高压电火花检测的测试电压

| 涂层厚度(μm) | 检测电压(V) |
| --- | --- |
| 200～300 | 1500 |
| 300～400 | 2000 |
| 400～500 | 2500 |
| 500～1000 | 3000 |
| 1000～1400 | 5000 |
| 1400～2000 | 8000 |
| 2000～3000 | 10000 |

注：高压电火花检测法可能损坏涂层，宜用于涂层厚度500μm以上的涂层漏点检测，同时减少重复检测次数。

A.0.4 高压电火花检测法应按下列程序测试：

1测试前保持涂层干燥，校准检测仪器；

2将测试仪地线连接到导电基材上，根据被测涂层厚度调整测试电压；

3测试探刷以约0.3 m/s的速率在干涂层表面上单向移动；

4仪器报警则检测到漏点，可使用探刷角重复测试确定漏点确切位置。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

引用标准名录

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2

《压力容器第1部分：通用要求》GB/T 150.1

《压力容器第2部分：材料》GB/T 150.2

《压力容器第3部分：设计》GB/T 150.3

《压力容器第4部分：制造、检验和验收》GB/T 150.4

《塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》GB/T 2411

《涂装作业安全规程 安全管理通则》GB 7691

《硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法》GB/T 7760

《涂覆涂料前钢材表面处理　表面清洁度的目视评定　第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3

《覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第5部分：表面粗糙度的测定方法 复制带法》GB/T 13288.5

《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》GB 15607

《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求 第7部分：熔融氧化铝》GB/T 17850.7

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法)》GB/T 18570.3

《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T 18664

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面处理方法 磨料喷射清理》GB/T 18839.2

《压力管道规范 工业管道 第1部分 总则》GB/T20801.1

《压力管道规范 工业管道 第2部分 材料》GB/T 20801.2

《压力管道规范 工业管道 第3部分 设计和计算》GB/T 20801.3

《压力管道规范 工业管道 第4部分 制造和安装》GB/T 20801.4

《压力管道规范 工业管道 第5部分 检验与试验》GB/T 20801.5

《压力管道规范 工业管道 第6部分 安全防护》GB/T 20801.6

《无损检测 目视检测 总则》GB/T 20967

《粉末涂料 第9部分：取样》GB/T 21782.9

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB/T 39800.1

《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》GB/T 50726

《衬里钢壳设计技术规定》HG/T 20678

《常压容器第1部分：钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1

《常压容器第2部分：固定料仓》NB/T 47003.2

《压力容器用铝及铝合金锻件》NB/T 47029

《四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚（PFA）树脂模塑和挤压材料的标准规范》ASTM D3307

《模塑和挤塑用聚全氟乙丙烯树脂》ASTM D2116

《改性ETFE氟聚合物模塑和挤压材料的标准规范》ASTM D3159

《ECTFE氟塑料模塑、挤压和涂层材料的标准规范》ASTM D3275

《未改性聚偏氟乙烯 （PVDF） 成型挤出和涂层材料的标准规范》ASTM D3222

条文说明

1总  则

1.0.1铝合金材质的设备在半导体设备等领域有大量应用，本条增加了铝合金设备。

3 材料性能

3.0.3  粉末氟涂料的质量指标依据已有工程应用案例的涂料产品说明书和供应商的试验数据。

3.0.4  氟聚合物粉末静电喷涂层的质量依据已有工程应用案例的涂层的产品说明书和供应商的试验数据。

3.0.5  氟聚合物粉末静电喷涂层的耐腐蚀性能确定优先考虑成功的工程应用案例；如无应用案例则参考制造商提供的耐腐蚀性能数据；如无工程案例也无可参考耐腐蚀性能数据则采取现场挂片或实验室进行试验验证。当上述三种情况的耐腐蚀数据都可获得时，选用最低值以获取更可靠的使用效果和更长的寿命。

4 设备和管道制造要求

4.1.1 粉末氟涂料静电喷涂作业时需要与加热炉配合维持设备和管道的高温，设计时要考虑设备和管道的设计温度和高温可能的导致的变形量。

4.1.2 粉末氟涂料静电喷涂作业时需要与加热炉配合维持设备和管道的高温使涂料熔融。设备和管道需放入加热炉内反复加热升温，故此加热炉的尺寸大小将限制设备备和管道的尺寸，设计时是要充分考虑。

4.1.3 粉末氟涂料静电喷涂作业时需要与加热炉配合维持设备和管道的高温，仅一端开孔的设备内部喷涂需要加长喷枪。喷枪越长，枪管变形越大，喷涂难度越大，故此建议喷涂范围直径不宜大于3m。

4.2.1 实际工程中，特别是喷涂PFA涂料时，因为加热温度高会发生焊缝缺陷导致涂层气泡的现象，严重影响涂层质量，故此建议焊缝100%无损检测

4.2.2 设备和管道内部构件采用焊接，避免紧固和拆装可能造成的涂层损坏。

4.2.3 粉末氟涂料静电喷涂作业需要高温加热，可能会影响设备和管道的装配尺寸，故此喷涂前需采取人工时效处理确保尺寸。

4.2.4 待涂装表面的粗糙度参数Rz反应了表面的平整度，Rz过大会导致某些位置的涂层实际厚度过小，影响涂层使用寿命。

6  涂层设计

6.0.3 本条列出温度均为无介质接触、压力等条件下涂层的使用温度，当涂层接触介质接触，或存在压力时的使用温度需根据可靠工程案例，耐腐蚀数据或试验验证确定。

7 施工

7.0.5 专用底涂有粉末涂料和液体涂料两类，需根据涂料供应商的施工指南选择合适的底涂，以保证涂层的附着力。

7.0.9 施工中或检测中发现的图层缺陷是可以修补的，如果设备和管道投入使用后发现涂层缺陷，介质可能已在涂层下扩散，一般建议重涂，不见修补后继续使用。

10 运行和维护

10.0.6 涂层内析出物超标，会影响产物（介质）的质量，甚至与介质发生反应，导致介质浑浊或变色。发生此类情况时，涂层不能继续使用。