HGJ

国标标准分类号ICS

中国标准文献分类号 CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ XXXXX—XXXX

钢质设备和管道氟聚合物涂层粉末静电喷涂技术规范（英文版）

Technical Standard For Electrostatic spraying of fluoropolymer coating powder forsteel equipment and pipeline

(征求意见稿)

202X -XX - XX发布 	202X -XX- XX实施

中国石油和化工勘察设计协会  发布

目   次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 一般要求	3

5 材料	3

6 设计	4

7 施工	5

8 质量检测和检验	6

9 标志、包装、运输和贮存	7

10 运行和维护	8

11 安全和环境保护	9

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准修改采用AMPP SP21492-2023《静电喷涂含氟聚合物粉末涂料施工和检验技术规范》。

为更适应我国国情，本标准在采用AMPP SP21492-2023时进行了修改。这些技术差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边的空白处。本标准与AMPP SP21492-2023主要技术差异如下：

——增加术语 “氟聚合物粉末静电喷涂层”，删除术语“平行试验板”

——增加PVDF涂层相关内容；

——改写，增加粉末氟涂料树脂原料、粉末氟涂料、氟聚合物粉末静电喷涂层的性能和质量规定；

——增加涂层设计的内容；

——增加焊缝、边缘和其他区域的要求；参照标准改写为对应国标；

——增加涂料检验批次和数量，检验方法改为国内标准，并增加检验次数和范围，

——新增标志、包装、运输和贮存；

——新增运行和维护内容；

——新增运行和维护内容。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国石油和化工勘察设计协会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

1 范围

本文件规定了钢质设备和管道氟聚合物涂层粉末静电喷涂的一般规定、材料性能，容器、设备及管道制造要求、基体表面处理、涂层设计、涂层施工、涂层检测和检验、运行和维护以及安全和环境保护。

本文件适用于化工、制药、半导体等行业钢质设备及管道粉末氟涂料静电喷涂涂层的设计、施工、检验和应用。

注：钢质设备和管道包括碳钢设备和管道和不锈钢设备和管道

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 868:2023   Plastics and ebonite — Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness)

ISO 813:2019   Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of adhesion to a rigid substrate — 90 degree peel method

ISO 8130-9:1992 Coating powders – Part 9: Sampling

ISO 8501-1:2007 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings

ISO 8501-3:2006 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness—Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections

ISO 8503-5:2017 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates—Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile

ISO 8504-2:2019 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface preparation methods—Part 2: Abrasive blast-cleaning

ISO 11126-7:2018 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Fused aluminium oxide

EN 14879-1:2005 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media Part 1: Terminology, design and preparation of substrate

ASTM D3307-21 Standard Specification for Perfluoroalkoxy (PFA) Resin Molding and Extrusion Materials

ASTM D2116-16（2021）Standard Specification for FEP Resin Molding and Extrusion Materials

ASTM D3159-22 Standard Specification for Modified ETFE Fluoropolymer Molding and Extrusion Materials

ASTM D3275-18（2003）Standard Classification System for. E-CTFE-Fluoroplastic Molding, Extrusion, and Coating Materials

ASTM D3222-21 Standard SpeciÞcation for. UnmodiÞed Poly(Vinylidene Fluoride) (PVDF) Molding Extrusion and Coating Materials

GBZ 2.1       工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2       工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GB 15607      涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全

GB/T 18664     呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 20967     无损检测 目视检测 总则

GB/T39800.1   个体防护装备配备规范 第1部分：总则

3 术语和定义

下列属于和定义适用于本文件

3.1 术语

3.1.1 粉末静电喷涂  electrostatic power spray

粉末静电喷涂是使用静电粉末设备：包括供粉系统，控制器和粉末静电喷枪将粉末涂料分散的同时使粉末粒子带上负电荷，带电荷的粉末粒子受气流和静电引力的作用附着到接地的被涂物上，采用加热熔融成膜的一种喷涂工艺。

3.1.2 粉末氟涂料 Fluoropolymer powder coating

也称氟聚合物粉末涂料，是以含氟聚合物树脂和颜料、填料及助剂等组成的粉末状涂料

3.1.3 氟聚合物粉末静电喷涂层 Fluoropolymer powder electrostatic spray coating

以氟聚合物树脂和颜料、填料及助剂等组成的粉末状涂料，采用粉末静电喷涂工艺，在钢质设备及管道表面形成的涂层

3.2 缩略语

a)  PFA  Polyfluoroalkoxy  四氟乙烯与全氟烷氧基乙烯基醚共聚物

b)  FEP  Fluorinated ethylene propylene copolymer 四氟乙烯六氟丙烯的共 聚物

c)  ETFE   Ethylene tetrafluoroethylene copolymer 乙烯四氟乙烯共聚物

d)  ECTFE  Ethylene chlorotrifluoroethylene copolymer 乙烯三氟氯乙烯的共聚物

e)  PVDF  Polyvinylidene difluoride 聚偏二氟乙烯

4 一般要求

4.1 加热炉

用于工件预热和加热的加热炉的温度控制误差宜在± 5ºC以内。

4.2 钢质设备和管道

4.2.1  设计

4.2.1.1 钢质设备和管道的设计应符合ISO EN14879 的规定

4.2.1.2 钢质设备及管道设计时应计入最高预热温度和变形量。

4.2.1.3 钢质设备及管道的尺寸设计应计入施工方加热炉尺寸

4.2.1.4 钢质设备及管道的粉末静电喷涂施工前应计入所采用喷涂系统的喷涂范围，喷涂范围直径不宜大于3m。

4.2.1.5 装配件的设计应计入涂层厚度和公差的影响。

4.2.1.6 碳钢、不锈钢和铝合金设备和管道与其他设备和管道连接应采用法兰连接，密封面应采用全平面（FF）或突面（RF）的形式。

4.2.1.7 所有锐边和锐角应打磨至圆滑过渡，边和外角的R不宜小于4mm，内角R应大于6mm。

4.2.2制造

4.2.2.1 待涂装表面焊缝应全焊透。PFA喷涂设备和管道，焊缝宜100%无损检测。

4.2.2.2 设备和管道内部构件宜采用焊接，且应满焊。

4.2.2.3 设备和管道在粉末静电喷涂前应采取人工时效处理。

4.2.2.4 待涂装表面的粗糙度参数Rz不宜大于设计膜厚的1/3。

4.2.2.5 设备和管道的检测应在喷涂前完成，设备和管道应在喷涂施工前进行耐压试验。必要时，还应进行泄漏试验，验收合格后方可进行喷涂施工。

5 材料

5.1 静电喷涂的粉末氟涂料包括但不限于以下品种：PFA、 FEP、ETFE和ECTFE，PVDF。

5.2 静电喷涂的粉末氟涂料氟树脂原材料的性能和质量应符合下列规定：

a) PFA性能应符合ASTM D3307-21的要求；

b) FEP性能应符合ASTM D2116-16(2021) 的要求；

c) ETFE性能符合ASTM D3159-22的要求；

d) ECTFE性能符合ASTM D3275-18（2023）的要求；

e) PVDF性能符合ASTM D3222-21的要求。

5.3 粉末氟涂料的质量应符合表1的规定：

表1 粉末氟涂料的质量

| 种类 项目及检测标准 | PFA | FEP | ECTFE | ETFE | PVDF | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆积密度（g/cm3） | 0.48~1.18 | 0.35~0.98 | - | 0.55~0.85 | 0.75~1.05 | ASTM D7481 |
| 熔体流动速率MFR （g/10min） | 1~30 | 1~30 | 12 | 10~20 | 10~20 | ASTM D1238 |

3.0.4 氟聚合物粉末静电喷涂层的质量应符合表2的规定：

表2 氟聚合物粉末静电喷涂层的质量

| 种类 项目及检测标准 | PFA | FEP | ECTFE | ETFE | PVDF | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（g/cm3） | 2.12~2.23 | 2.15~2.16 | 1.68 | 1.70~1.78 | 1.72 | ASTM D792 |
| 邵氏D硬度 | 60 | 70 | 75 | 60 | 70 | ASTM D2240 |

5.3 氟聚合物粉末静电喷涂层的耐腐蚀性能确定应遵循下列原则：

a) 工程应用案例；

b) 制造商提供的耐腐蚀性能数据；

c) 现场挂片或实验室试验验证；

d) 当采用不同方法获得耐腐蚀性能时，应选用最低值。

6 设计

6.1 氟聚合物粉末静电喷涂层系统有单层或双层组成，双层涂层包括底涂层和面涂层见图1。

图1 涂层系统

1-面涂层；2-底涂层；3-基体

6.2 氟聚合物粉末静电喷涂层厚度选择应符合下列规定：

a) 工程应用案例；

b) 材料供应商提供数据；

c) 当不符合本条第1、2款，且设计无特殊规定时应符合表3规定：

表3 涂层干膜厚度                单位为毫米

| 材料种类 | 干膜厚度 |
| --- | --- |
| PFA | 0.05~1.00 |
| FEP | 0.05~1.00 |
| ETFE | 0.20~1.50 |
| ECTFE | 0.20~1.50 |
| PVDF | 0.20~0.80 |

6.3 材料使用温度的确定应符合下列规定：

a) 工程应用案例；

b) 材料供应商提供的数据；

c) 当不符合本条第a)、b)款的规定，且无介质接触、压力等条件下应复合表4的规定：

表4 涂层推荐使用温度            单位为摄氏度

| 材料种类 | 推荐使用温度 |
| --- | --- |
| PFA | -80~260 |
| FEP | -80~200 |
| ETFE | -80~150 |
| ECTFE | -80~150 |
| PVDF | -40~110 |

注：列出的涂层使用温度均为无介质接触、压力等条件下的使用温度，当涂层接触介质或者存在压力时使用温度范围可能变窄，需根据可靠工程案例，耐腐蚀数据或试验验证确定

6.4  在使用工况下无使用氟聚合物粉末静电喷涂层经验时，应在使用前测试材料的适用性。

7 施工

7.1 基体表面处理

7.1.1 基体焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷应打磨或补焊处理，处理等级应符合ISO 8501-3:2006中的规定

7.1.2 待涂装基体表面应去除油、油脂、有机烃和旧涂层等污染物，处理方法应符合下列规定：

a) 宜采用高温加热法去除；

b) 可采用溶剂清理去除。

7.1.3 无需涂装的部位，在喷砂清理前应采取保护措施。

7.1.4 待涂装表面应采用磨料喷射清理，喷射清理等级应符合ISO 8501-1:2007中Sa 212的规定或涂料制造商的施工指南的要求，粗糙度范围宜为50~100μm。测试方法应符合ISO 8503-5:2017的规定。

7.1.5 喷射清理用磨料应符合ISO 8504-2:2019的有关规定。不锈钢基体喷射清理磨料宜选用熔融氧化铝，熔融氧化铝磨料质量应符合ISO 11126-7:2018的规定。

7.1.6 喷射清理用压缩空气应无水无油。

7.1.7 涂装前应清除喷砂清理后的灰尘和残留物。灰尘数量等级和灰尘尺寸等级应分别不低于ISO 8502-3:2017中灰尘数量等级2和灰尘尺寸等级2的规定。

7.2 涂层施工

7.2.1 粉末氟涂料静电喷涂施工方应按本规范和涂料供应商的施工指南要求，做好施工日志和质量检查记录。

7.2.2 粉末氟涂料静电喷涂工艺应计入设备和管道部件壁厚和尺寸对热容量和热扩散的影响。

7.2.3 施工前应对待涂装部件预热，预热温度应符合设计规定或材料供应商提供的施工指南要求。

7.2.4 底涂料可分粉体型和液体型，并应符合下列要求：

1 根据使用目的选用专用底涂料，按照涂料供应商施工指南喷涂

2 喷涂时应确保基体表面均匀覆盖底涂料，不得漏涂；

7.2.5 连续施工面涂料时，前道涂层应熔融流平后方可喷涂后道涂层。

7.2.6 在施工至设计规定总膜厚后，待涂层熔融流平后自然冷却。

8 质量检测和检验

8.1 氟聚合物涂层涂料现场抽样检查数量和质量判定应符合下列规定：

a) 应按不同品种进行随机抽样检查，每个品种以1t为一批，不足1t按一批计。在每批中应随机抽取整桶产品，取样方法应符合ISO 8130-9:1992的有关规定。

b) 当抽样检测结果有一项为不合格时，应加倍抽样复检。当仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

8.2 设备及管道的氟聚合物涂层应全部检验。

8.3 氟聚合物粉末静电喷涂层质量检验项目包括外观、膜厚、硬度、附着力以及涂层连续性。涂层附着力和涂层硬度检测为破坏性检测，应根据设计规定在平行试验板上进行。

8.4 氟聚合物粉末静电喷涂层外观应光滑均一，无起泡、气泡、缩孔、杂质、开裂和流挂。检测方法应符合GB/T20967的规定。

8.5 氟聚合物粉末静电喷涂层和厚度应符合设计要求，厚度范围宜为设计规定厚度值的（90%~150%）。

检验方法：宜采用非破坏性检测方法检查；根据基体不同特性，应选用磁性测厚仪或涡电流测厚仪检查。

检查数量：

检测面积小于或等于1m2，应检测10个点；

检测面积大于1m2、且小于或等于3m2，测点不得少于20个；

检测面积大于3m2、且小于或等于10m2，测点不得少于30个；

检测面积大于10m2、且小于或等于30m2，测点不得少于40个；

检测面积大于30m2、且小于或等于100m2，测点不得少于60个；

在测量中，单个干膜厚度值不合格时，可在距离原测试点不超过10mm的地方进行重复测量。再次测量的数据将取代初次不合格的数据。当该厚度值仍不合格时，应判定该处为不合格。

8.6 氟聚合物粉末静电喷涂层应连续、无针孔或漏点。

检验方法：按涂层材料施工指南选择低压湿海绵针孔检测或高压电火花针孔检测。厚度小于500µm，宜选择低压湿海绵针孔检测；厚度大于或等于500µm，应选用高压电火花针孔检测。测试方法及电压应符合SY/T 4113.11或施工指南的规定。

8.7 邵氏硬度检测应按ISO 868:2023执行，FEP （>55）、PFA 、ETFE检测值不得小于60，ECTFE检测值不得小于75，PVDF检测值不得小70。

检验方法：采用邵氏D硬度检测仪检测，检测宜在平行试验板上进行。

检查数量：按设计要求或每检验批做3块平行试验板；每块平行试验板上测量5个点，每点之间相隔不应小于6mm，取5个点的平均值为检测值。

8.8 氟聚合物粉末静电喷涂层附着力检测应按ISO 813:2019的规定执行，涂层附着力不得小于8kN/m。

检验方法：采用剥离强度测试仪检查；

检查数量：每检验批做3块平行试验板，每块平行试验板上至少进行一次。

8.9 检验中发现针孔等微小缺陷，可在打磨处理后，局部施工一道涂层或采用专用焊条修补，使用热风枪加热维修部位，同时施以压力至修补层与原涂层牢固结合。修补点每平方不应超过3个。

9 标志、包装、运输和贮存

9.1 标志：

a) 生产厂名或商标；

b) 设备或管道名称；编号，执行标准工作压力、设计压力、工作温度、设计温度、壳体材料、衬里材料，直径、容积、长度、高度和重量等参数；

c) 生产日期；

d) 根据使用单位或者业主的要求，还可以标注诸如顺序号、项目号等内容。

9.2 包装

验收后的设备或管道除常规缠绕膜、木箱等包装外，管口，密封面应采取保护措施，如用橡胶板、人造板，保护帽等。

9.3 运输

装车时应固定设备或管道，不得重物堆压；运输过程中不应受到剧烈冲击，装卸时严禁抛掷。

9.4 贮存

验收后设备或管道应妥善保管，平直贮存在干净的室内，禁止在露天日晒雨淋；衬里保护材料在未安装时不得取下、破损或脱落。

10 运行和维护

10.1 涂层在验收后、运行前的维护

10.1.1验收后的设备和管道在安装过程中，应避免金属件、工具等磕碰或划伤涂层表面。

10.1.2 验收后的设备和管道不得进行焊接、切割作业等动火作业。

10.2 运行过程中的维护和保养

10.2.1 根据氟聚合物粉末静电喷涂层运行情况制定检查计划和检查方案，检查方案应包括检查部位、检查项目、检查方法和检查过程以及人身和设备安全措施等；

10.2.2 检查项目应包括外观、涂层厚度、涂层完整性等，检测方法采用目测、无损测厚、针孔电火花检测等。

10.2.3 根据检查计划按时检查，做好检查记录；

10.3 运行终止的条件

检查中发现涂层针孔、起泡、剥落、粉化、开裂、溶胀等涂层缺陷，以及涂层析出物超标时，涂层不应继续使用。

11 安全和环境保护

11.1 粉末氟涂料静电喷涂作业应符合GB 15607 的有关规定。

11.2 密闭空间内作业应符合GBZ/T 205的有关规定

11.3 人员作业场所有害物质和粉尘的浓度应符合GBZ 2.1的规定。操作位置的噪声职业接触限值应符合GBZ2.2的规定。

11.4 作业场所应设置专门的环保设备收集废水、废气和固体废弃物。废水、废气经环保设备处理达到国家有关法律法规的环保要求后有组织排放；固体废弃物应按国家有关法律法规进行处置。

11.5 作业人员应按国家有关规定穿戴呼吸保护器具以及防静电工作服、鞋、帽。作业中使用的劳动防护用品应符合GB7691、GB/T39800.1以及GB/T18664的有关规定。